## Slide 1: マイクロ波照射下粉体充填層のモデル化と加熱温度分布：触媒反応の解析
COMSOL Conference2026
2026/10/21-22
一般社団法人ZeroC
東京工業大学（現東京科学大学）名誉教授
和田雄二
L-TRiSE株式会社

## Slide 2
カーボンニュートラル対策として産業電化
触媒に対する直接的なエネルギー投入
触媒近傍の局所高温場で反応が促進されることにより見かけ上の反応温度・圧力を低減
マイクロ波の損失機構の基づいた触媒デザイン
電場
磁場
マイクロ波
導波管
反応器
原料
生成物
マイクロ波を用いた化学プロセスの発明を目指す
● 低温短時間操業
● 省エネルギー
● 低CO2排出

## Slide 3
Electric field
Magnetic field
マイクロ波照射加熱を利用する化学反応
電磁波の挙動を完全に記述する→マックスウェル方程式
発 熱 量
急速加熱・内部加熱・物質選択加熱
省エネ・
CO2排出低減
Notes: First, I would like to talk about microwave chemistry, Microwave chemistry means chemical reaction under microwave reaction, instead of conventional heating. Conventional heating means burner or electrical heater as a heat source. As everyone knows water without wall can be heated by microwave oven. Microwave energy can be delivered directly to reaction point, There are some features, selective heating localized heating, high yield, reduction of reaction time etc. Because of there feasters, microwave chemistry is expected for energy saving technology for material process. This figure shows published papers related to microwave chemistry increase year by year.

## Slide 4: なぜこの検証を行ったのか？
目的：原理の理解と制御因子の明確化
固体触媒層内の非平衡な局所加熱現象を理解したい
産業電化技術としてマイクロ波加熱利用の
化学プロセスを発明したい

## Slide 5
マイクロ波-固定床流通式反応装置（ラボ用）
半導体式
マイクロ波
発振器
パワーモニター
整合器
TM110 モード
（シングルモード）
共振器
On-line GC (TCD)
キャリアガス(Ar)
マイクロ
フィーダー
ファイバー温度計
放射温度計
触媒
充填層
外部加熱法（電気炉）と比較
半導体式
マイクロ波
反応装置
整合器
On-line GC (TCD)
TM110 モード共振器
反応管
反応は触媒層内で起こる

## Slide 6
触媒層のマイクロ波加熱イメージ：３つのタイプの発見
6
触媒層中心から
端部への温度勾配
粒子間近傍での
・電磁波集中
・局所高温場形成
mm
μm
反応場サイズ
nm
N. Haneishi et al. Ind. Eng.
Chem. Res. 2017, 56, 7685
シミュレーション結果
担持ナノ粒子が
局所高温
担持ナノ粒子
マイクロ波
担体
発熱体
放射
温度計
光ファイバー
温度計
N. Haneishi et al.
Sci. Rep. 2019, 9, 222
T. Ano et al., Commun Chem 2020, 3, 86.

## Slide 7
キャビティー・反応管・触媒層のモデル化
TM110 モード共振器
触媒充填層モデル
（球状 Fe3O4, φ 2 mm）
Microwaves
有限要素法(FEM)を用いた電磁場強度の解析
シミュレーション: COMSOL Multiphysics ver 5.2

## Slide 8
有限要素法による電磁場分布シミュレーション及び、
熱流解析シミュレーション （COMSOL Multiphysics）
楕円チャンバー型キャビティの内部を再現
○組み込んだフィジックス
①電磁波 周波数領域モジュール
キャビティ内における電磁波分布
及び触媒層内部における電力損失
②伝熱モジュール
①の電力損失から得られる発熱量を温度に換算熱の散逸を計算に入れた温度分布
有限要素法によるシミュレーション

## Slide 9
球が並んだ触媒層を用いたシミュレーションモデル
・有限要素法、COMSOL Multiphysicsを使用
・電磁波分布および伝熱のモジュール
・2－プロパノールの脱水素反応の実験と同じジオメトリの
アプリケーターをソフトウェア上に再現
直径1.9mmの球を160個並べて触媒層を表現

## Slide 10
結果：得られた電場ノルム分布
9.05W（触媒層中心部分が500℃）
13.7W（触媒層中心部分が600℃）
楕円チャンバー内の電場分布

## Slide 11
触媒充填層内における局所的なマイクロ波の集中
°C
W/m3
V/m
電場強度
電力損失密度
温度
有限要素法(FEM)を用いた電磁場強度の解析
温度分布解析結果
a)
b)
c)
d)
e)

## Slide 12
300~344℃の領域は全体の2％
300~344℃での反応速度は
225℃での反応速度の63~360倍
球表面全体の80％は、255~265℃
触媒層の粒子接触点温度（拡大）

## Slide 13
触媒粒子接触点(200 μm)の
領域の温度が周囲より
100℃以上昇温
2 mm
1200℃
1000℃
2 mm
触媒粒子接触点(200 μm)の
領域に450倍の強電界領域が発生
粒子接触点において200℃
以上の局所的な発熱を実測
電磁界シミュレーション
伝熱シミュレーション
局所温度の実測
2.38 mm
固定床流通系触媒反応における非平衡局所加熱
a)
b)
c)

## Slide 14
200 ℃
225 ℃
250 ℃
２－プロパノールの脱水素反応 反応活性
55-60℃の見かけの反応温度低下
・平衡転化率は、200－250℃の範囲において99%以上
・収率が接触時間に対して一次に増加
〇微分反応器の条件を満たす
255℃の反応に相当
279℃の反応に相当
311℃の反応に相当
a)
a)

## Slide 15: 結 論
固体触媒充填層を球体粒子の配列としてモデル化した。
COMSOL MultiphysicsのRFモジュールにより、充填層内の電磁場分布を求めた。
伝熱モジュールを連成し、充填層内の温度分布を求めた。
充填層内の粒子接触点に電場集中が起こることがシミュレーションから示され、さらに接触点において非平衡な局所加熱が起こることが予測された。
リアル実験において、局所加熱発生を検証した。
マイクロ波照射下では、通常加熱に比べ反応速度が加速し、55-61℃の低下として観測できる。
反応プロセス省エネ・CO2発生量削減効果

## Slide 16
マイクロ波反応装置
Fujii et al. Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy 48, 89-103, 2014
シングルモード(TM110 mode)
マルチモード vs シングルモード
非局在化した電場
マルチモード
触媒加熱に高い出力が必要
(100-1000 W)
Antenna
局所に集中した電場
35 cm
15 cm
省パワーで強電界
(＜100 W)

## Slide 17
得られた電力損失密度分布
9.05W（触媒層中心部分が500℃）
13.7W（触媒層中心部分が600℃）
マイクロ波のエネルギーが、どの部分で損失しているか

## Slide 18
S-パラメータのピークが同じになるように、シミュレーションモデルのキャビティは、実物よりも2mm大きく設定。
電磁場分布シミュレーション結果の妥当性
S-パラメータの比較

## Slide 19
Ｚ軸方向に並んだ
球同士の接触点およびその近傍の空隙に
おいて電場が集中。
アンテナ付近と触媒層
上下に強い電場が発生。
触媒層周りでは、アンテナ側の電場がやや強い。
シミュレーション 結果 断面図
粒子全体から発熱しているものの、粒子同士のＺ軸方向の接触点からの発熱が104程強い。
アプリケータ全体の電場分布
モデル触媒層に拡大した電場分布
モデル触媒層に拡大した電力損失密度分布
500 V/m
35000 V/m
230000 V/m
触媒球および空隙のアルゴンを含んだ結果

## Slide 20
シミュレーション 結果 断面図
モデル触媒層に拡大した温度分布
触媒層の中心部分の温度が、触媒層外側の温度よりも高い
Z軸方向の粒子接触点に局所高温場が形成。
X軸方向の粒子接触点には局所高温場が発生しない。

## Slide 21
℃
W/m3
V/m
℃
Temperature distributions at the surface
MW: 5W
Localized distribution of microwaves in the catalyst bed
Temperature distribution of the surface of the spheres
Electric field
Electromagnetic power loss density

## Slide 22
Localized distribution of microwaves in the catalyst bed
°C
V/m
°C
MW: 5W
The simulation module of the catalyst bed
Simulated temperature distributions at the surface of the whole catalyst bed
The electric field distribution
The temperature distribution at the surface

## Slide 23
マグネタイト触媒を用いたエチルベンゼンの脱水素反応
工業的には反応温度600℃以上
MW加熱と相性の良い吸熱反応
モデル反応

## Slide 24: 用いたマイクロ波照射装置
赤外放射温度計
楕円チャンバー型（クロニクス技研）
楕円の焦点部分に試料を置いた時に、マイクロ波が集中するモードが発生するので、効率的な加熱が可能
楕円チャンバー
インピーダンス整合器
半導体
ジェネレーター

## Slide 25
マイクロ波と電気炉加熱の比較
Chart: 
反応前後のFT-IRスペクトルの変化
Raw catalyst
MW
CH
Wavenumber (cm-1)
Absorbance
C-C stretching vibration
0.05%
0.18%
0.09%
炭素析出量
(CHNS analysis)
Chart: 
| 2.1134946634259748E-3 | 2.0074274816822245E-3 | 1.9114976584153685E-3 | 1.8243181610872938E-3
CH Outer Surface | -4.0286 | -3.2442 | -1.1825 | -0.15478
MW Outer Surface | -2.5536 | -1.1751 | -0.19796 | 0.48255
107 kJ/mol
79 kJ/mol
ln K
アレニウスプロット
1/T
Microwaves
見かけの活性化エネルギーの低下
炭素析出量の増加
局所的なホットスポットの可能性
従来の温度計では局所の温度を決定することが不可能

## Slide 26: マイクロ波利用の化学とは？
有機化学
無機化学
材料化学
分析試料処理
触媒化学
1954年ころ 電子調理器
1970年ころ ゴム加硫
1986年 有機合成論文
1999年 ナノ粒子論文
2000年以降
・セラミックス高温焼成
・固体触媒高温反応
・製錬技術高温発生 etc.

## Slide 27
ε*=16.6-5.40j
µ*=1.15-0.176j
※摂動空洞共振器法により測定
σ=0 (導電率による発熱は、誘電率による発熱に含まれる)
誘電率の真の値は、電流が流れていない状態での測定でなければ得られない。
摂動空洞共振器法での誘電率の測定では、電流が流れない状態を作れないため、導電率の寄与を含んだ値で得られる。
電磁場分布シミュレーション
電磁場分布計算に必要なパラメータ
触媒層の複素誘電率ε*、複素透磁率µ*、導電率σ

## Slide 28
ρ=995 [kg/m3]※触媒層の重さ1.0g / 円柱の体積 4×4×π×20 [mm3]
Cp=(10.2T+86.1)×232/1000 [J/(kg K)] ※化学便覧より
k=0.57（600℃），0.45（500℃） [W/(m K)] ※バルクのFe3O4は3
A=4.18×107[L/(kg h)], Ea=82.45[kJ/mol] ※電気炉での測定
ΔH=123.6[kJ/mol]
伝熱に関連するパラメータ
円柱の形に近似
この２点において、シミュレーションによる計算値が温度の実測値と合うようにマイクロ波の出力と
熱伝導率を決定
伝熱シミュレーション
触媒層の密度ρ、熱容量Cp 、熱伝導率k、反応のアレニウスパラメーターA，Ea

## Slide 29: 検証の背景 ・なぜこの検証を行ったか？ ・課題 ・目的

## Slide 31
化学反応
h+
e-
光化学
【マイクロ波非平衡反応場の学理形成と課題】
マイクロ波化学
回転
＋
-
荷電粒子
（イオン・電子）
e-
① hν
Δ E
Δ H
振動
＋
-
e-
双極子
①マイクロ波
熱
物質拡散
電子移動
プラズマ
③励起状態
③非平衡状態
化学反応
組織形成
②吸収
④緩和
② 電荷分離
④緩和
化学反応
非平衡状態が局所的かつ短時間のため、直接観測が困難
原理の理解と制御因子の明確化が化学反応制御手法への鍵